## Slide 1
Оптимизация процессов
старения проволочных камер
в крупных физических установках.
А.Г.Крившич
НИЦ КИ «ПИЯФ» ОФВЭ
Протвино, НИЦ КИ «ИФВЭ»
2026 год

## Slide 2
 | Условия эксперимента |  | Условия проведения старения |  | Отношение (старение/эксперимент) | 
 | Набранный заряд | Скорость набора заряда | Набранный заряд | Скорость набора заряда | Набранный заряд | Скорость набора заряда
ATLAS TRT | 10 К/см | 0.003 К/см•день | 10 К/см | 0.15 К/см•день | 1 | 50 раз
CMS Muon Chambers | 0.1 К/см | 0.00003 К/см•день | 13 К/см | 0.15 К/см•день | 130 раз | 5000 раз
Сравнение условий тестового облучения для детекторов, которые должны работать в условиях реальных экспериментов
Ускоренное старение.
Тоже самое, что и на стадии №3
Детектор (финальный)
В несколько раз выше дозы, ожидаемой в эксперименте
На несколько десятков/сотен раз меньше, чем на стадии №1
Детектор (полноразмерный)
Доза, ожидаемая в эксперименте
Тоже самое, как на стадии №1
Доза, ожидаемая в эксперименте
Прототип детектора (небольшие размеры)
Определяется ожидаемыми в эксперименте условиями
Плотность облучения
Доза, ожидаемая в эксперименте
Аккумулированная доза
Пропорциональные счетчики

## Slide 3
Наличие зоны прилипания (интенсивность, ширина, глубина) серьёзно увеличивает время жизни детектора
Chart: Зависимость коэффициента прилипания (β) от напряженности поля
| 1748.68 | 3162.28 | 5718.6 | 10341.4 | 18701.2 | 33819 | 61158 | 110596 | 200000
60Ar_30CO2_10CF4 | 0 | 0.0090069 | 0.66192 | 15.0116 | 36.0715 | 31.2203 | 19.351 | 10.2759
Ar_70_CO2_30 | 0 | 0.026748 | 0.82295 | 6.9401 | 11.8454 | 10.3819 | 6.3464 | 3.5058
Ar_70_C2H6_30 | 0 | 0.084545 | 0.30544 | 0.36815 | 0.32326 | 0.21401
+10%CF4
+30%CО2
+30%C2Н6
Chart: Зависимость коэффициента Таунсенда (α) от напряженности поля
| 1748.68 | 3162.28 | 5718.6 | 10341.4 | 18701.2 | 33819 | 61158 | 110596 | 200000
60Ar_30CO2_10CF4 | 0 | 0.20932 | 24.4602 | 281.612 | 1201.22 | 3272.61
Ar_70_CO2_30 | 0 | 0.99914 | 38.6341 | 323.081 | 1272.53 | 3375.2
Ar_70_C2H6_30 | 0 | 0.48311 | 45.254 | 427.167 | 1647.84 | 4152.82
60Ar_30CO2_10CF4 | 1
Ar+30%CО2+10%CF4
Ar+30%CО2
Ar+30%C2Н6
Зона прилипания
Chart: Зависимость разницы (α-β) от расстояния до анода для трех газовых смесей
| 7.4709815324504358 | 4.1313071753923873 | 2.2845361601749214 | 1.2633046434212687 | 0.6985829635896682 | 0.38630246624307052 | 0.21361774402550598 | 0.1181265025938632 | 6.5321770472234766E-2 | 3.6121712400885929E-2 | 1.9974604657589982E-2 | 1.1045538798383211E-2 | 6.1079348020295259E-3 | 3.3776002443354348E-3 | 1.8677453831126088E-3
60Ar_30CO2_10CF4 | -0.0090069 | -0.66192 | -14.8023 | -11.6113 | 250.3917 | 1181.869 | 3262.3341
Ar_70_CO2_30 | -0.026748 | -0.82295 | -5.941 | 26.7887 | 312.6991 | 1266.1836 | 3371.6942
Ar_70_C2H6_30 | 0 | 0.39857 | 44.9486 | 426.7988 | 1647.5167 | 4152.606

## Slide 4
а)
б)
Ar+30%C2H6
а)
б)
Ar+30%CO2+10%CF4
а)
б)
Ar+30%CO2
Дрейфовые камеры
а) статистика прихода всех электронов трека частиц на анод от времени их дрейфа;
б) зависимость среднего времени дрейфа заряда частицы от ее координаты. Верхняя кривая – электроны с самой быстрой линии дрейфа; нижняя кривая – минимально возможное время дрейфа электронов.
Если мы хотим иметь большое время жизни детектора, то можно пожертвовать
прямизной (около 25%) Х-Т зависимости.

## Slide 5
Если есть «зона прилипания», то:
Время жизни идеальной камеры будет
большое – более 13 К/см длины анодной проволочки.
Это очень много и это хорошо!
Рукотворное время жизни камеры может быть легко (невольно) сокращено
– в 10 раз и более.
Это – недопустимо!

## Slide 6
Изучение механизмов деградации
газоразрядных детекторов частиц в
интенсивных полях излучений и их
предотвращение.

## Slide 7
30%Ar+70%CO2
Fig.9. General view of thick polymer coating on the wire. Silicon “nodules” covering the anode wires in the irradiation zone are presented with larger magnification.
Состав рабочего газа.
0,75 Кулон/см
Анодное старение
Скорость газового потока.
75 объемов/день
1 объем/день
75 объемов/день
40%Ar+50%CО2+10%СF4
15,5 Кулон/см
Катодное старение
Проблема:
герметик с кремнием

## Slide 8
Восстановление
состаренных областей катодов в детекторах LHCb (CERN)
Рабочая газовая смесь: 65%Ar+30%CO2+5%CF4
Обнаружено десять областей с «Мальтер-эффектом»
«Мальтер-эффект» убран
Стандартная тренировка
+ 2% кислорода
Восемь
камер исследовали
Был обнаружен устойчивый Мальтер-эффект.
- Тренировка в стандартной газовой смеси в течении 6 часов эффекта не дала.
- Тренировка с добавлением в стандартную газовую смесь 2% кислорода убрала Мальтер-эффект в течении 4-х часов.
Мальтер-эффект
Проблема:
плохая поверхность катода

## Slide 9
Золото
Вольфрам + золото
Механизм распухания анодов реально существует.
Облучение
Облучение
Вольфрам
Золото
Вольфрам + кислород
Кислород
Активные радикалы
Активные радикалы
Перед облучением
После облучения
Качество нанесения золота на анод:
- металлизация;
- гальваническое (хуже).

## Slide 10
Трубка
Трубка
Азот
Облучение 90Sr
FWHM=1,8 см
Применяемый газ
2 часа
6 часов
Со-старенная трубка (1,9 К/см)
60%Ar+30%CO2+10%CF4
20%CO2+80%CF4
4 часов
Восстановленная трубка

## Slide 11
Стриммерная мода
КГУ
Плотность пучка, пА/см
Fig. 4. Spectra from a 55Fe source.

## Slide 12
Многократное восстановления «распухших» анодов
Распухание.

## Slide 13
Заключение.
Оно делается научной лабораторией, которая имеет более, чем 40-летний опыт создания и исследования различных типов газоразрядных детекторов.
Группе принадлежит открытие нового типа старения анода (распухание). Она исследовала и знает как восстановить аноды при распухании и как «освободить» прибор от кремния; как обнаружить и победить эффект Мальтера на катоде и т.д. Это сложно, НО можно!
Группа заявляет, что газоразрядный детектор легко погубить, уменьшив его время жизни в 10 и более раз, если «на старте» неправильно выбрать технологию проектирования и изготовления прибора. Многие научные группы не учитывают эти нюансы и сталкиваются с очень большими проблемами при работе с уже готовыми детекторами.
Поэтому НА СТАРТЕ необходимо предотвратить (чтобы потом не УСТРАНЯТЬ) последствия:
При изготовлении:
- отказаться от любых комбинаций герметиков и клеёв, содержащих кремний;
- если по условиям экспериментов необходимо механически обрабатывать катод для создания на нем стрипов, падов и т.п., то надо абсолютно исключить оставление на нем заусенцев, острых краев и т.д.;
- профиль и тип материала катода должен быть таков, чтобы он не приводил к возникновению Мальтер-эффекта.
2. Правильно выбрать материал анода.
3. При работе:
- надо выбирать такую газовую смесь, которая бы не допускала анодное старение;
- правильно выбрать скорость продува газа в камере.